УДК 632.952+676.223.2

Савчук Ярослав Ігорович,

orcid 0000-0001-9872-8865

кандидат біологічних наук,

науковий співробітник,

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського,

Київ, Україна

е-mail: majka42@ukr.net

Письменна Юлія Борисівна,

кандидат біологічних наук,

провідний інженер,

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАНУ,

Київ, Україна

е-mail: ulitca@ukr.net

АКТИВНІСТЬ АНТИФУНГАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ЩОДО МІКРОМІЦЕТІВ-КОНТАМІНАНТІВ БІБЛІОТЕЧНИХ ПРИМІЩЕНЬ

Найбільш ефективними препаратами щодо мікроміцетів Alternaria alternata, Cladosporium cladosporoides, C. Sphaerospermum, як показали тести, виявились фунгіциди Porozid, Helios, Triora.

Ключові слова: мікроміцети, фунгіцидна активність, бібліотечні приміщення.

На ринку України представлена велика кількість фунгіцидних препаратів, але їх використання може виявитися неефективним. Тому після виділення і ідентифікації нами основних грибів-контамінантів повітря бібліотечних приміщень і, відповідно, потенційних біодеструкторів матеріальної основи документів, що перебувають на зберіганні, необхідним є  підбір ефективних фунгіцидів та їх діючих концентрацій.

Як тест-культури для дослідження, використано мікроскопічні гриби з колекції культур грибів відділу фізіології та систематики мікроміцетів ІМВ НАН України, а саме Alternaria alternata, Cladosporium cladosporoides, C. sphaerospermum, виділені з пошкоджених книг і повітря бібліотечних приміщень.

Для досліджень були взяті препарати: Pufas, Triora, Porozid, Fungisan, Helios у концентраціях рекомендованих виробником. Хімічна природа їх діючих речовин є четвертинні амонієві сполуки, які порушують окисно-відновні процеси у клітині. Ці антифунгальні препарати належать до 3 класу небезпеки (помірно небезпечні).

Таблиця 1

| Назва фунгіциду | Діаметр зони затримки росту грибів, мм |
| --- | --- |
|  | Alternaria alternata | Cladosporium cladosporioides | Cladosporium sphaerospermum |
| Pufas | 11,4±0,33 | 12,8±0,67 | 11,2±0,67 |
| Triora | 20±1,33 | 21±2,33 | 21,1±2,2 |
| Porozid | 24,3±2,67 | 22,8±2,33 | 23,9±3,33 |
| Fungisan | 16,5±1,33 | 19,4±1,2 | 17,6 ±2,33 |
| Helios | 21,7 ±2,33 | 23,5±1,67 | 22 ±2,33 |

З наведених в таблиці даних видно, що найменш активними серед досліджених препаратів щодо грибів виявились фунгіциди Pufas та Fungisan. Зони затримки росту тест-культур за впливу даних препаратів були в межах 11 – 19 мм, що відповідає низькому рівню антифунгальної активності. Поряд з цим, під час дії препарату Pufas на 7 добу спостерігалося зменшення діаметру зон затримки росту грибів на 2 – 5 мм, тобто для цього препарату характерною є фунгістатична дія на досліджувані тест-культури. Водночас, всі інші препарати діяли на мікроскопічні гриби більш активно.

Найбільш активними виявились препарати Triora, Helios та Porozid. Зони затримки росту мікроміцетів за дії цих препаратів були в межах 20 – 24 мм (Рис. 1). Слід відзначити також, що вказані препарати однаково активно діяли щодо всіх досліджуваних тест-культур.

Таким чином, фунгіцидна активність за отриманими даними зростала у ряду: Pufas < Fungisan < Triora < Helios < Porozid. З огляду на це, найбільш активні препарати Porozid, Helios та Triora можуть бути перспективними для застосування у боротьбі з мікроміцетами-контамінантами повітря бібліотечних приміщень. Однак, для отримання більш детальних даних необхідно провести ще ряд досліджень, зокрема, щодо впливу цих препаратів на фізико-хімічні властивості матеріальної основи документів, що зберігаються у бібліотеці.

| А | Б | В | Г |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 1. Антифунгальна дія препаратів на Cladosporium cladosporioides: А – контроль, Б – Triora, В – Helios, Г – Porozid.

UDC 632.952+676.223.2

Savchuk Yaroslav

orcid 0000-0001-9872-8865

Candidate of Biological Sciences, Research Fellow,

V. Vernadskyі National Library of Ukraine,

Kyiv, Ukraine

е-mail: majka42@ukr.net

Pismenna Yulia,

Candidate of Biological Sciences,

Senior Engineer,

Danylo Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the National Academy of Sciences of Ukraine,

Kyiv, Ukraine

е-mail: ulitca@ukr.net

ACTIVITY OF ANTIFUNGAL SUBSTANCES ON MICROMYCETES OF LIBRARY PREMISES

The most effective substances against the Alternaria alternata, Cladosporium cladosporoides, C. sphaerospermum micromycetes, as the tests showed, were the fungicides Porozid, Helios, Triora.

Keywords: micromycetes, fungicidal activity, library premises.